中储粮油脂（新郑）有限公司路灯灯杆设施除锈防腐施工技术要求

工程名称：中储粮油脂（新郑）有限公司路灯灯杆设施除锈防腐施工

工程地点：河南省新郑市庆安路北段（中储粮油脂新郑基地）

招标单位：中储粮油脂（新郑）有限公司

二〇一九年十月

第一章   技术要求                                                                                    1、施工内容

厂区道路路灯灯杆打磨、除锈、油漆防腐施工

2、相关要求

质量标准：严格按照甲方的维修要求进行现场施工，未明确提出维修要求的质量标准应适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

资料报验：进场施工前及各项施工过程中，应按照法律法规要求进行资料报验程序，未进行资料报验的不得擅自进入下道工序施工，否则甲方有权要求其中止各项施工活动，造成相关损失的有施工单位自行承担。工程资料按照建设行政主管部门相关要求报送甲方进行签批，竣工验收完成后装订成册移交给甲方。

材料报验：原材料报验应按下列要求形成过程资料并装订成册：原材料的出场合格证、出场质量检验报告、材质证明单，原材料送试复检的检验报告；在采购之前通知甲方，甲方验收合格后原材料方可进场。建设方有权要求施工方对进场材料进行复验，并提供具有相关资质检测机构出具的检测报告。

工序报验：施工过程中，每一道工序完成后，施工方应向建设方申请进行工序质量验收，验收检查由施工方技术代表进行，建设方现场监督，最终由建设方确认验收是否合格。验收合格后，方可进行下一工序施工，未验收合格进入下道工序的，全部返工重做。整个工程完成后，由建设方组织相关人员同施工方共同验收。

安全文明施工：为不影响我厂区正常生产、生活，施工方必须无条件服从甲方和监理的现场监督管理。施工单位在施工过程中应做好现场安全维护，保证周边生产和生活不受影响。考虑到本工程油漆涂装施工的特殊性，施工单位应确实做好除锈防腐施工阶段的文明施工，因油漆喷涂对周围建（构）筑物、设备及其他造成影响的由施工单位自行负责。对不按照甲方要求投入的安全文明施工费用，甲方有权利予以扣减。

4、工程量：

（一）灯杆及附件

（1）对 175根灯杆(含底座，灯头斜撑)，高度8米，上下部皆为长方体，下部高度2米，每一面宽度0.2米；上部高6米，每一面宽度0.1米，外表面及其附件的返锈部位及现有漆层进行人工打磨除锈，清扫，涂刷底漆、面漆。

具体工程量见下表格：

| 序号 | 工程部位 | 工程量（单位：㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单根面积 | 总计 |  |
| 1 | 灯杆及底座、灯头斜撑 | 约4 | 700 | 油漆全部打磨干净，并重新涂漆 |

（二）现场图示

全图：

灯杆下部：

灯杆上部

底    座

灯头斜撑

（三）执行标准及技术要求：

1.执行标准

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923.1-2011

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

甲方维修要求

2.技术要求

（1）灯杆现有漆层必须全部打磨干净，直至显露出钢板本色，再喷涂底漆、面漆。面漆颜色和现有灯杆颜色一致，浅绿色，需经过甲方确认后再进行施工。

（2）灯杆及附件返锈部位的手工除锈等级达到 St3 级，表面粗糙度≥50μm 并吹灰处理，再喷涂底漆、面漆；

（3）手工除锈等级 St3 级，是非常彻底的手工和动力工具除锈。即钢材表面应无可见的油脂和污垢、并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，底材显露部分的表面应具有金属光泽。

（4）灯杆未返锈的部位，将原有漆层表面打出 50μm的表面粗糙度并吹灰处理，再喷涂面漆；

（5）喷涂底漆干膜厚度达到 50μm，喷涂面漆干膜厚度达到 70μm。

3.施工准备

1.1  材料准备：

进场材料按品种分类堆放整齐，出厂合格证全。使用材料由甲方推荐品牌，规格及涂装方案如下表：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 干膜厚度 μm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底漆 | 环氧富锌底漆 | 50 | 干膜锌粉含量不低于65% |
| 2 | 面漆 | 聚氨酯面漆 | 70 |  |

1.2  工具准备

使用专业的手工或动力除锈工具及喷涂工具，确保除锈及喷涂质量达到上述技术要求。

1.3  安全管理

各种安全工器具使用前必须检验，合格后方可使用，安全帽、工作服统一配备，劳动保护用品筹备齐全。

现场临时接线箱必须符合安全用电要求，高空作业必须佩戴安全带，有高血压、心脏病、恐高症者禁止高空作业。

施工人员在厂区作业必须遵守甲方的所有安全管理规定。做到作业规范，文明施工。

4.主要施工方案

4.1  施工流程

施工前期准备 → 支架安装 →灯杆打磨、清灰→检查验收→出检测报告→喷涂底漆一道 → 检查验收→出检测报告→喷涂面漆一道 →检查验收 →出检测报告→喷涂面漆一道 →检查验收 →交工验收→支架拆除、清理施工现场。

4.2  涂装施工

4.2.1环境要求

喷涂钢构件表面应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，处理后的钢构件表面不应有灰尘、开裂、起皮、脱壳、油污等。基层处理完毕验收合格后，立即进行涂装涂料，每遍涂料施工时，应在前一遍涂料干燥后进行。

作业气温应在 10-30℃之间为宜，当空气相对湿度大于 85%、气温低于 5℃或构件表面有结露时，均不得进行涂漆作业。防腐施工全过程环境施工条件必须满足施工要求，环境施工条件不满足施工要求必须立即停止施工。

6.2.2  质量要求

喷涂厚度均匀、色泽一致、无流坠、无遗漏。喷涂厚度均应符合本方案的要求。

备注：

1、钢结构表面应彻底清除表面的酸、碱、盐、油脂等。

2、底材处理方法及处理等级：手动除锈达到ST3级。

附件2：       承包工程安全协议

甲方：                                 (以下简称甲方)

乙方：                                 (以下简称乙方)

工程名称：

经甲乙双方现场实际认定，甲方提供的施工范围，符合安全施工有关规定，能满足现场施工的实际需要，作业环境是安全的，可靠的。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事宜，经双方协商，分别承担以下义务与责任：

一、甲方义务与责任

１、有权对承包单位施工资质审查，经验审合格，签订安全协议后方可施工；

２、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料；

3、甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为、违章违制作业等进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场；

4、甲方有权对施工现场进行检查,并监督安全规程及现场施工安全措施的落实，做好现场记录。发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至隐患排除；

5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考；

6、甲方有权每月召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题；

7、甲方对竣工工程进行验收检查，发现质量问题及不安全隐患，有权要求乙方限期整改。对由此造成工程延期，责任及经济损失由乙方承担；

8、甲方对乙方实行安全与经济挂钩管理，作为乙方人员发生违章行为的经济处罚和发生安全事故处理用。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

（6）对因建设工程施工，造成毗邻建筑物、构筑物和地下管线等损害的；

（7）未遵守有关环境保护法律、法规规定造成因粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境产生危害和污染的；

（8）施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具、施工器具及配件，未取得专业资质的检测、检验机构检测合格的。

10、乙方整改完毕认为符合复工条件应当向甲方书面提出复工申请，经甲方同意后正式复工。

二、乙方义务与责任

1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业；

2、乙方应根据工程施工需要，在开工前制订安全施工组织技术措施，并报甲方安全、技术、安监部门审查、备案，合格后作为承包合同的附件；

3、工程负责人是安全施工第一责任人，负有以下职责：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制，对现场安全生产负总责，建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度，制定安全生产规章制度和操作规程。

（2）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

（3）制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。

（4）及时向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。

4、乙方施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工；

5、施工前乙方应向施工人员进行安全教育和考试、考核，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训考核合格的人员不得上岗作业，并向甲方提供考试、考核合格资料；

6、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态；

7、乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险和工伤保险，支付保险费，并将保单复印件交给甲方备查；

8、向甲方提供特殊工种(电工、焊工、司炉工等)人员名单及有关合格证件，并得到甲方认可；

9、未经甲方许可不得擅自改变或拆除现场安全技术设施,施工人员不得超越指定的施工范围；

10、乙方必须遵守甲方的风险作业（用电、动火、登高、受限空间）许可证制度，并按要求做好相关应急预案向甲方备案，落实安全措施，对人员做好安全教育；

11、依据消防法律法规规定，在施工现场确定消防安全责任人，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，明火作业应按照有关规程执行，现场工作应使用动火证；

12、根据工程施工需要，配备合格的施工设备和安全用具，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促其按规定佩戴、使用，保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任；

13、项目经理部和安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字；

14、乙方每月至少召开一次安全文明生产会议和一次安全生产大检查，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行，会议记录及安全检查记录上报项目经理部备案；

15、乙方应在施工现场建立专项检查、职工自检、定期检查和安全日检制度，对于施工安全设施、架设机具、机械设备，应当定期检查、维修和保养，并建立检查、维修和保养登记簿；

16、乙方要在工程建设进出口处及安全管理的重点场所、地点部位、有关设施、设备和危险品等处都要设立醒目的安全警示标志；

17、乙方要对施工项目的危险部位实施有效监控，杜绝“三违”（违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）现象，保障各环节符合安全要求；

18、因违章违制作业造成生产事故，乙方应承担其全部事故责任，并赔偿因此而造成的甲方经济损失；

19、乙方对施工人员负有监督和监护的安全责任，对乙方在现场作业造成的任何安全责任事故，一切责任自负。

三、事故报告程序

1、发生安全事故后，施工单位负责人应在30分钟内向甲方安全管理部门报告；对达到由国务院颁发的《生产安全事故报告和调查处理条例》所定义的生产安全事故级别的事故，由施工单位负责人在事故发生1小时内向辖区政府有关安全部门报告。并在24小时内，向甲方交出书面事故经过、原因分析、后续防范措施等报告。

2、事故发生后，施工企业应当积极组织抢救，保护事故现场，任何部门和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

因抢救人员、防止事故扩大等原因，需要移动事故现场物件的、应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

3、事故报告应当包括以下内容：

（1）事故发生的时间、地点、单位；

（2）事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；

（3）事故发生原因的初步判断；

（4）事故发生后采取的措施及事故控制情况；

（5）其他应当报告的情况。

四、违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的书面安全整改意见不按期整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

安全协议书自鉴定之日起生效，至工程竣工日期终止，双方共同遵守不得违反。工程延期，安全协议应办理延期手续，否则视为违章违约施工，甲方安监部门有权停止其工作，并给予处罚。

备注：特殊工种施工，除执行本协议外，另增协议内容请附后。

甲方(盖章)：                     乙方(盖章)：

负责人(签字)：                   负责人(签字)：

签订时间：